ELASTOSTAR T/1

#### Продукт

## КОД. 4778 RAL

9276 0000

Цветное многофункциональное покрытие на основе эпоксидной смолы.

Толщина одного слоя может достигать 1000 мкм.

#### Характеристики

- Высокая стойкость к воздействию пресной и морской воды.

- Хорошая стойкость к воздействию средне агрессивных отходов и промышленных отходов.

- Хорошая стойкость к атмосферным осадкам и воздействию агрессивных сред , включая морскую воду.

- Может быть нанесен от +5ºС и выше.

- Температура использования от -30ºС до +90ºС.

#### Область применения

Защита бетонных конструкций, включая мосты, виадуки, барьеры и бордюры.

Гидроизоляционное покрытие для бетонных конструкций с учетом износостойкости трубопроводов, облицовка стоков плотин и дамб.

Эластичное покрытие для водоочистных систем и канализационных коллекторов.

Гидроизоляция крыш и террас, поверхностей плотин, тротуаров и пандусов с учетом движения транспорта.

#### Нанесение

#### Нанесение

Две части продукта должны быть перемешаны до однородной массы перед использованием.

ELASTOSTAR  T/1 может быть нанесен как кистью так и безвоздушным распыление, предварительно разбавленный 5-10% разбавителем STAR 21.

Прибор для безвоздушного распыления должен иметь поршневой насос с сжатием в соотношении 60:1 и соплом 0.021-0.025.

Давление при нанесение должно быть 200 атмосфер.

Продукт наносится в один или два слоя на бетонную поверхность заранее подготовленную и зачищенную.

Подходящими грунтами являются DUROGLASS FU BIANCO TIX или DUROGLASS FF 4416  в соответствии методами и требованиями нанесения указанными в техническом описание данных продуктов.

На цементную поверхность подверженную воздействию воды или ржавчины и предназначенных для погруженных в воду конструкций после тщательной обработки материалом DUROGLASS FU BIANCO TIX и  DUROGLASS FF 4416  с расходом 150 г/м².

На погруженные в воду конструкции должен быть нанесен герметик в содействии с STARMASTIC SK 13 или STARMASTIC P 94.

Для противоскользящей гидроизоляционной поверхности должен быть применен:

- подготовка и грунт

- ELASTOSTAR T/1 с расходом 1,5 кг/м²

- ELASTOSTAR T/1 с расходом 0,5 кг/м²

- Нанесение кварца на мокрую поверхность слоем 0,3-0,9мм.

| Цвет #### Технические данные | Оттенки по каталогу. |
| --- | --- |
| Удельный вес | 1,15 ± 0,05 кг/л |
| Приготовление смеси | 100 вес. частей базы на 19,5 вес. частей отвердителя |
| Вязкость при 22°C | 19.000 ± 3.000 mPa.s |
| Жизнеспособность при 22°C | 1 час |
| Теоретич. расход | 405-1350 г/м² |
| Толщина | 300-1000 мкм |
| Сухой остаток | 92% по массе, 89% в объеме |
| Отверждение при 22°C и влажности 50% | - сухой на отлип 10 часов - нанесение след. слоя 16 часов мин. 48 часов макс. - Отверждение 24 часа - полное отверждение 10 суток |
| Растяжение до разрыва | 150% ± 10 |
| Сопротивление растяжению UNI EN 12311-2 | > 6 MPa |
| Прочность на разрыв UNI EN 12311-2 | > 2 MPa |
| Твердость по Шору A ASTM D 2240* | > 80 |
| Устойчивость к стиранию | Los Angeles 10.000 оборотов < 65 мг/100 см² |
| Адгезия на бетоне ASTM D 4541 | > 3,5 MPa |
| Хранение | Продукт хранится в оригинальной упаковке в защищенном от влаги месте при температуре от +5° C до +35°C 6 месяцев. |

Данные представленные в техническом описании получены на основе многочисленных экспериментов в лабораторных условиях используются как базовые в наибольшем количестве случаев. Принимая во внимание различные условия применения, вмешательство факторов не зависящих от МРМ (подложка, условия окружающей среды, технические особенности нанесения и т.д.) клиент желающий использовать продукт должен убедиться действительно ли подходит ему последний. Мы гарантируем качество и сроки годности указанные на этикетках, только в том случае если продукты снабжены сопровождающей технической документацией завизированной и подписанной персоналом нашей компании. В свою очередь клиент имеет право проконтролировать указанные характеристики и их соответствие предоставляемой партии товара, не были ли они изменены последующими изданиями или новыми формулировками. МРМ не берет на себя обязательств по уведомлению клиентов о вносимых изменениях в представленные данные.

*2000 мкм на закаленном листе отверждение 20 суток при 22ºС + 48 часов при 45ºС.